| ООО «Еврокабель I» | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КАБЕЛЯ Прокладка в специальные трубы | Конструкция оптического кабеля |
| --- | --- | --- |

Марка кабеля: ОТЦ-…..-2,7 Оптический модуль, гидрофобный заполнитель, упрочняющий элемент, наружная оболочка

|  | - Оптический модуль: - оптические волокна одномодовые соответствующие рекомендации G.652D (тип A), окрашенные; - гидрофобный заполнитель; - полиэтилентерефталат. Оптический модуль выполнен в виде трубки из ПБТ 2. Силовой элемент: - стеклопластиковые стержни – 2 штуки. 3. Наружная оболочка из полиэтилена средней плотности |
| --- | --- |

Технические параметры кабеля

| Вид воздействия | Документация |  |  | Нормируемое значение |  | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Допустимое растягивающее усилие | ТУ 3587-001-58743450-2005 |  |  | не менее 2.7 кН |  | 0,03 дБ |
| 2. Допустимое раздавливающее усилие | ТУ 3587-001-58743450-2005 |  |  | не менее 0,4 кН/см |  | 0,03 дБ |
| 3. Диапазон рабочих температур | ТУ 3587-001-58743450-2005 |  |  | от минус 40 оС до 50 оС |  | 0,03 дБ |
| 4. Продольное проникновение воды | ТУ 3587-001-58743450-2005 |  |  | не более 3 м за 24 часа |  | нет проникновения |
| 5. Коэффициент затухания на длине волны 1310нм | ТУ 3587-001-58743450-2005 |  |  | не более 0,36дБ/км |  | не более |
| 6. Коэффициент затухания на длине волны 1550нм | ТУ 3587-001-58743450-2005 |  |  | не более 0,22дБ/км |  | не более |
| Габаритные размеры кабеля, мм |  | 7,8 – 8,5 ± 0,4 | Условия транспортирования и хранения |  | - 50 оС 50 оС |  |
| Масса кабеля, кг/км (расчетная) |  | 58,0 – 72,0 | Условия прокладки |  | - 10 оС 50 оС |  |
| Строительная длина, км |  | 4,0 ± 0,1 | Минимальный радиус изгиба, мм |  | 20 наружных диаметров кабеля |  |

Цветовая кодировка волокон:

- Для кабеля с 4-мя волокнами  – 1. Красный, 2.Синий, 3.Зеленый, 4.Натуральный

- Для кабеля с 8-ми волокнами  -  1. Красный, 2. Синий, 3. Зеленый, 4. Желтый, 5. Розовый,

6. Голубой , 7.Фиолетовый, 8. Натуральный;

4.   Для кабеля с 12-ю волокнами  -  1.Красный, 2. Синий, 3.Зеленый, 4. Желтый, 5.  Розовый,

6. Голубой, 7. Фиолеотовый, 8. Оранжевый,

9. Коричневый,    10. Серый, 11. Черный, 12 Натуральный;

5.   Для кабеля с 16-ю волокнами -   1.Красный, 2. Синий, 3.Зеленый, 4. Желтый, 5.  Розовый,

6. Голубой, 7. Фиолеотовый, 8. Оранжевый,

9. Коричневый, 10. Серый, 11. Черный, 12 Натуральный

13. Красный с кольцом,

14. Синий с кольцом, 15. Зеленый с кольцом, 16 Желтый с

Кольцом;

6.    Для кабеля с 24мя волокнами -  1.Красный, 2. Синий, 3.Зеленый, 4. Желтый, 5.  Розовый,

6. Голубой, 7. Фиолеотовый, 8. Оранжевый,

9. Коричневый, 10. Серый, 11. Черный, 12 Натуральный;

13. Красный с кольцом, 14. Синий с кольцом, 15. Зеленый с

кольцом,  16 Желтый с кольцом;  17. Розовый с кольцом,

18. Голубой с кольуом,    19. Фиолетовый с кольцом,

20 Оранжевый с кольцом,    21. Коричневый с кольцом

22. Серый с кольцом, 23. Белый, 24. Белый с кольцом.

7. Для кабеля с 32мя волокнами -      1.Красный, 2. Синий, 3.Зеленый, 4. Желтый, 5.  Розовый,

6. Голубой, 7. Фиолеотовый, 8. Оранжевый,

9. Коричневый, 10. Серый, 11. Черный, 12 Натуральный;

13. Красный с кольцом, 14. Синий с кольцом, 15. Зеленый с

кольцом,  16 Желтый с кольцом;  17. Розовый с кольцом,

18. Голубой с кольуом,    19. Фиолетовый с кольцом,

20 Оранжевый с кольцом,    21. Коричневый с кольцом

22. Серый с кольцом, 23. Белый, 24. Белый с кольцом,

25 Красный с двумя кольцами, 26. Синий с двумя

кольцами, 27 Зеленый с двумя кольцами, 28. Желтый с

двумя кольцами, 29. Розовый с двумя кольцами,

30. Голубой с двумя кольцами, 31. Фиолетовый с двумя

кольцами, 32 Оранжевый с двумя кольцами

Маркировка на наружной оболочке кабеля:

«Еврокабель I» __Марка Кабел_2023_0000 м

Технический директор                                                        В. Овсянников